Гвозди
(1) Гвозди строительные. ГОСТ 4028
	Диам. стержня
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	5
	6

	Диам. шляпки
	2,4
	2,8
	3,2
	3,5
	4
	5
	6
	7
	7,5
	9
	11

	Высота шляпки
	0,72
	0,84
	0,96
	1,08
	1,2
	1,5
	1,8
	2,1
	2,4
	3
	3,6


Теоретическая масса 1000 шт., кг 

	L\d
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	5
	6

	16
	0,147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	0,183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	0,219
	0,302
	0,397
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	0,385
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 
	0,482
	0,633
	0,787
	0,949
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	 
	 
	0,791
	0,967
	1,19
	1,87
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	 
	 
	1,16
	 
	2,23
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,77
	 
	 
	 
	 

	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,33
	 
	 
	 
	 

	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,6
	 
	 
	 

	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,5
	 
	 

	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,5
	17,8
	 

	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,9
	32,4

	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,1



(2) Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля. ТУ 14-178-212-91
Гвозди проволочные со стержнем периодического профиля применяются в неразъемных конструкциях, где необходима высокая прочность скрепления деревянных деталей.


(3) Гвозди с треугольной насечкой и (4) Гвозди квадратно-винтовые
Оба вида гвоздей можно использовать в неразъемных деревянных конструкциях, где нужна высокая прочность или жесткость соединения. Кроме того, и те, и другие гвозди легче, чем круглые (первые - на 5%, вторые - на 20%).


(5) Гвозди с винтовой накаткой "сюрприз"
Гвозди предназначены для сколотки полов, изготовления различных видов деревянной тары, выполнения строительных работ и изготовления конструкций с жестким сопряжением деталей.


(6) Гвозди с двумя головками
Применяются при строительстве временных сооружений, подлежащих впоследствие многократным разборкам (бытовки, заборы, опалубка), а также при выполнении штукатурных работ.

