Лист холоднокатаный
Прокат листовой холоднокатаный. ГОСТ 19904
Листовой холоднокатаный прокат, шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,35 до 5,0 мм и в рулонах толщиной от 0,5 до 3,0 мм.

Листовой прокат подразделяется:

а) по точности прокатки: 

повышенной точности - А,
нормальной точности - Б, 

б) по плоскостности: 

особо высокой плоскостности - ПО,
высокой плоскостности - ПВ,
улучшенной плоскостности - ПУ,
нормальной плоскостности - ПН; 

в) по характеру кромки: 

с необрезной кромкой - НО,
с обрезной кромкой - О; 

г) по размерам. 

Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, поставляемой в рулонах, не должны превышать: 

+2 мм - при ширине от 500 до 1000 мм;
+5 мм - при ширине св. 1000 до 1600 мм;
+7 мм - при ширине св. 1600 мм. 

с обрезной кромкой, поставляемой в листах, не должны превышать: 

+6 мм - при ширине до 800 мм;
+10 мм - при ширине св. 800 мм. 

с необрезной кромкой не должны превышать +20 мм. 

Предельные отклонения по длине листового проката, прокатанного полистно, не должны превышать: 

+10 мм - при длине листов до 1500 мм;
+15 мм - при длине листов св. 1500 мм. 

на непрерывных станах и порезанной на листы, не должны превышать: 

+15 мм - при длине листов до 1500 мм;
+10 мм - по требованию потребителя;
+20 мм - при длине листов свыше 1500 до 3000 мм;
+25 мм - при длине листов свыше 3000 мм. 

По требованию потребителя листовой прокат изготовляют со следующими предельными отклонениями по длине: 

+5 мм - при длине листов до 1500 мм;
+6 мм - при длине листов св. 1500 до 2000 мм;
+10 мм - при длине листов св. 2000 до 3000 мм;
+20 мм - при длине листов св. 3000 мм. 

Прокат, поставляемый в листах с обрезной кромкой, должен быть обрезан под прямым углом. Косина реза и серповидность не должна выводить листы за номинальный размер.



Прокат тонколистовой холоднокатаный из малоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. ГОСТ 9045
Тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой качественной стали толщиной 0,5 - 3 мм, изготовляемый в листах и рулонах, предназначен для холодной штамповки.

Тонколистовой холоднокатаный прокат подразделяют:

по способности к вытяжке на четыре категории: 

ВОСВ - весьма особо сложная вытяжка;
ОСВ - особо сложная вытяжка;
СВ - сложная вытяжка;
ВГ - весьма глубокая вытяжка; 

по качеству отделки поверхности на три группы: 

особо высокой отделки - I;
высокой отделки - II;
повышенной отделки - III; 

по состоянию поверхности: 

глянцевая - гл;
матовая - м;
шероховатая - ш; 

по точности прокатки: 

повышенной точности - П;
обычной точности - О. 

Пример условного обозначения:
лист из стали 08Ю, толщиной 1,0 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, повышенной точности, особо высокой отделки поверхности, матовая поверхность, особо сложной вытяжки:

	Лист 
	II - 1,0х1000х2000 ГОСТ 19904-74

	
	[image: image1]

	
	1 - м - ОСВ - 08Ю ГОСТ 9045-80


