Лист нержавеющий
Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 7350
Толстолистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Горячекатаную толстолистовую сталь изготовляют толщиной от 4 до 50 мм, холоднокатаную от 4 до 5 мм.

Толстолистовую сталь изготовляют следующих марок: 

20Х13, 09Х16Н4Б, 12Х13, 14Х17Н2, 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 07Х16Н6, 09Х17Н7Ю, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т, 20Х23Н13, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ, 10Х14Г14Н4Т, l2X17Г9АН4, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10X17H13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х21Н21М4ГБ, 03Х22Н6М2, 03Х23Н6, 20Х23Н18, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ, 15Х5М 

Толстолистовую коррозионно-стойкую, жаростойкую и жаропрочную сталь подразделяют:

по состоянию материала и качеству поверхности на группы: 

холоднокатаная нагартованная - H1,
холоднокатаная полунагартованная - ПН1,
холоднокатаная, термически обработанная,
травленая или после светлого отжига - М2а, М3а, М4а, М5а,
холоднокатаная термически обработанная - М5в,
горячекатаная термически обработанная,
травленая или после светлого отжига - М2б, М3б, М4б, М5б,
горячекатаная термически обработанная нетравленая - М5г,
горячекатаная без термической обработки и нетравленая - 5д; 

по точности прокатки: 

повышенной точности - А,
нормальной точности - Б; 

по виду кромок на: 

обрезную - О,
необрезную - НО; 

по неплоскостности листов с временным сопротивлением 690 Н/кв.мм и менее на: 

особо высокую плоскостность - ПО;
высокую плоскостность - ПВ,
улучшенную плоскостность - ПУ,
нормальную плоскостность - ПН. 

Допускается изготовлять толстолистовую сталь с точностью прокатки более высокой, чем указано в заказе.



Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. ГОСТ 5582
Тонколистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Горячекатаную тонколистовую сталь изготовляют толщиной от 1,5 до 3,9 мм, холоднокатаную от 0,7 до 3,9 мм.

Тонколистовую сталь изготовляют следующих марок: 

11Х11Н2В2МФ, 16Х11Н2В2МФ, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 09Х16Н4Б, 12Х13, 14Х17Н2, 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 08Х18Тч, 08Х18Т1, 15Х25Т, 15Х28, 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 07Х16Н6, 08Х17Н5М3, 20Х20Н14С2, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т, 20Х23Н13, 15Х18Н12С4ТЮ, 10Х11Н20Т2Р, 10Х13Г18Д, 10Х14Г14Н4Т, 10Х14АГ15, 12Х17Г9АН4, 03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Е, 03Х18Н11, 03Х18Н12-ВИ, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х21Н21М4ГБ, 20Х23Н18, 20Х25Н20С2, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ 

Тонколистовую коррозионно-стойкую, жаростойкую и жаропрочную сталь подразделяют:

по состоянию материала и качеству поверхности на группы: 

холоднокатаная нагартованная - H1,
холоднокатаная полунагартованная - ПН1,
холоднокатаная, термически обработанная (мягкая),
травленая или после светлого отжига - М2а, М3а, М4а,
холоднокатаная термически обработанная (мягкая) - М4в,
горячекатаная термически обработанная (мягкая),
травленая или после светлого отжига - М2б, М3б, М4б,
горячекатаная термически обработанная (мягкая) - М4г; 

по точности прокатки: 

повышенной точности - А,
нормальной точности - Б; 

по виду кромок на: 

обрезную - О,
необрезную - НО; 

по неплоскостности листов с временным сопротивлением 690 Н/кв.мм и менее на: 

особо высокую плоскостность - ПО;
высокую плоскостность - ПВ,
улучшенную плоскостность - ПУ,
нормальную плоскостность - ПН. 



Cталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. ГОСТ 10885
Горячекатаные двухслойные коррозионно-стойкие листы с основным слоем из углеродистой или низколегированной стали и плакирующим слоем из коррозионно-стойких сталей и сплавов, никеля и монель-металла.

Сталь подразделяют:

по толщине коррозионно-стойкого слоя: 

нормальная
повышенная - К 

по сплошности сцепления слоев на 1 - 4 классы. 

Двухслойные листы изготовляют из сочетаний марок стали основного и плакирующего слоев, указанных в таблице знаком "+".

	 
	ВСт3сп
	10
	20К
	09Г2
	16ГС
	09Г2С
	10ХСНД
	10ХГСН1Д
	12МХ
	12ХМ
	10Х2М1

	08Х13
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-

	08Х17Т
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	115Х25Т
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	08Х18Н10Т
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	12Х18Н10Т
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	10Х17Н13М2Т
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	10Х17Н13М3Т
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	08Х17Н15М3Т
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	08Х22Н6Т
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	06ХН28МДТ
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ХН65МВ
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Н70МФВ-ВИ
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	НМЖМц 28-2,5-1,5
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Никель НП-2
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Лист 
	8х1500х6000 ГОСТ 10885

	
	[image: image1]

	
	(ВСт3сп2+12Х18Н10Т)-К


