Листовой прокат с полимерным покрытием
Тонколистовой прокат с органическими покрытиями на холоднокатаной и холоднокатаной горячеоцинкованной основе различного класса прочности применяется для изготовления строительных конструкций, корпусов приборов, бытовой техники, кровельной черепицы и других целей.

Возможные типы полимерных покрытий
	Тип покрытия
	Сторона отделочного покрытия
	Толщина полимерного покрытия, мкм
	Область применения

	
	
	лицевая сторона полосы
	обратная сторона полосы
	

	
	
	грунт.
слой
	отделоч.
покр-е
	защитн.
грунт
(эмаль)
	отделоч.
покр-е
	

	Пластизоли
	одно- или двустороннее
	5 - 10
	100-250
	5 - 10
	100-150
	Строительство (все виды черепицы, профилированные панели, наружная и внутренняя облицовка зданий, для изготовления гаражных дверей)

	Полиэстер
	одно- или двустороннее
	5 - 10
	20 - 25
	5 - 10
	8 - 12
	Осветительная арматура, мебель, воздуховоды, подвесные потолки, перегородки, возможно применение в контакте с пищевыми продуктами

	Поливинил- дифторид (ПВДФ)
	одно- или двустороннее
	5 - 10
	25 - 60
	5 - 10
	25 v 60
	Строительство (внутренняя и внешняя облицовка зданий), корпуса электроприборов

	Пленка ПВХ
	одностороннее
	-
	100-200
	5 - 15
	-
	Облицовка стен, изготовление жалюзи, отделка подземного транспорта, автобусов, железнодорожных вагонов

	Сложный полиэстер
	одно- или двустороннее
	5 - 10
	20 - 25
	5 - 10
	8 - 12
	Изготовление бытовой техники (холодильники, морозильники, стиральные машины, микроволновые печи и т.д.)


  

