Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением
Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. ГОСТ 8568-77
Рифленый прокат изготовляют в листах и рулонах с односторонним ромбическим или чечевичным рифлением. Листы и рулоны изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной) с химическим составом по ГОСТ 380-88.

По требованию потребителя допускается изготовление листов из стали других марок.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять листовой прокат без нормирования содержания хрома, никеля, меди.

[image: image1.png]


Высота рифлей на листах должна быть 0,1-0,3 толщины основания листа, но не менее 0,5 мм. По требованию потребителя листы толщиной основания 5 мм и более должны иметь высоту рифления не менее 1,0 мм.

Листы с ромбическим рифлением изготовляют с диагоналями ромба (25-30) х (60-70) мм. Конфигурация рифлении и расположение больших диагоналей ромба вдоль или поперек листа устанавливаются изготовителем.

По требованию потребителя разрешается изготовление листа с другим соотношением диагоналей ромба.

Листы с чечевичным рифлением изготовляют с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм. Листы изготовляют шириной от 600 до 2200 мм и длиной от 1400 до 8000 мм с градацией 50 мм. По требованию потребителя допускается изготовление листов других размеров.

Листы, прокатанные на станах полистной прокатки, обрезаются с четырех сторон.

Листы и рулоны, прокатанные на стане непрерывной прокатки, допускается поставлять с катаными продольными кромками. Имеющиеся на кромках зазубрины не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине.

Примеры условных обозначений:
Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0х1000х2000 мм, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой: 

Лист ромб В-К-ПУ-3,0х1000х2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 

То же, с чечевичным односторонним рифлением: 

Лист чечевица В-К-ПУ-3,0х1000х2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 


:

Рулонный горячекатаный прокат марки Ст3сп по ГОСТ 380-88 с односторонним ромбическим рифлением размером 3,0х1000 мм, высокой точности, с катаной кромкой 

Рулон ромб А-К-3,0х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77, 

То же, с чечевичным односторонним рифлением: 

Рулон чечевица А-К-3,0х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77.

