Профнастил
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами
	Толщина листа t, мм
	Масса 1 м длины, кг
	Масса 1 кв.м, кг
	Ширина заготовки, мм

	ТУ 1122-001-44880798-99     С8-1150

	[image: image1.png]




	0,6
	6,4
	5,57
	1250

	0,7
	7,4
	6,43
	1250

	0,8
	8,4
	7,3
	1250

	ТУ 1122-002-44880798-99     С8-1035

	[image: image2.png]




	0,6
	5,6
	5,41
	1100

	0,7
	6,5
	6,28
	1100

	0,8
	7,4
	7,15
	1100

	ГОСТ 24045-94     С10-1100

	[image: image3.png]




	0,6
	6,4
	5,82
	1250

	0,7
	7,4
	6,73
	1250

	ГОСТ 24045-94     С21-1000

	[image: image4.png]




	0,6
	6,4
	6,4
	1250

	0,7
	7,4
	7,4
	1250

	0,8
	8,4
	8,4
	1250

	ГОСТ 24045-94     НС35-1000

	[image: image5.png]il

20

080





	0,6
	6,4
	6,4
	1250

	0,7
	7,4
	7,4
	1250

	0,8
	8,4
	8,4
	1250

	ГОСТ 24045-94     НС44-1000

	[image: image6.png]




	0,7
	8,3
	8,3
	1400

	0,8
	9,4
	9,4
	1400

	ГОСТ 24045-94     Н57-750

	[image: image7.png]




	0,7
	6,5
	8,67
	1100

	0,8
	7,4
	9,87
	1100

	ГОСТ 24045-94     Н60-845

	[image: image8.png]




	0,7
	7,4
	8,76
	1250

	0,8
	8,4
	9,94
	1250

	0,9
	9,3
	11,01
	1250

	ГОСТ 24045-94     Н75-750

	[image: image9.png]




	0,7
	7,4
	9,87
	1250

	0,8
	8,4
	11,2
	1250

	0,9
	9,3
	12,4
	1250

	Толщина листа t, мм
	Масса 1 м длины, кг
	Масса 1 кв.м, кг
	Ширина заготовки, мм


 



Панели стеновые трехслойные с фиберглассовым утеплителем
	Марка панели
	L
	B
	s
	Толщина утеплителя (мм)

	ТУ 36.25.12-47-90     Рядовая

	[image: image10.png]




	ПТС
	2380-7180
	1000
	122-190
	80-150

	ТУ 36.25.12-47-90     Доборная

	[image: image11.png]




	ПТДС
	2380-7180
	430-440
	122-190
	80-120

	1ПТДС
	400
	1000
	122-150
	80-120

	ПТДС*
	400
	1000
	150-190
	80-120


