Проволока
Проволока стальная сварочная ГОСТ 2246-70
Проволока сварочная из сталей с низким содержанием углерода Св-08; Св-08А и легированных Св-08ГС; Св-08Г2С.

По виду поверхности проволока производится неомедненой и омедненой. Медное покрытие - 6 мкм. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, забоин, окалины, ржавчины, масла и др. загрязнений. Допускаются отдельные риски, царапины, местная рябизна, вмятины глубиной не более предельного отклонения по диаметру.

Химический состав (%)

	 
	P
	Mn
	Si max
	P max
	S max
	Cr max
	Ni max
	Cu max

	Св08
	0,1
	0,35 - 0,60
	0,03
	0,04
	0,04
	0,15
	0,3
	0,25

	Св08А
	0,1
	0,35 - 0,60
	0,03
	0,03
	0,03
	0,12
	0,25
	0,25

	Св08Г2С
	0.03
	1.80 - 2.10
	0.7 - 0.95
	0.03
	0.025
	0.20
	0.25
	0.20


Сварочная проволока
Св-08, Св-08А, Св-08АА
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-285 МПа, изготовление электродов, предназначенных для сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали.

Св-08Г1НМА
Автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости. Предназначена для однопроходной одно- или двусторонней сварки под флюсом сталей толщиной до 25 мм различного типа легирования и категорий прочности (К55-К65).

Св-08Г2С
Механизированная сварка в защитных газах конструкций ответственного и общего назначения.

Св-08ГА
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах).

Св-08ГСНТ
Предназначена для механизированной сварки в защитных газах, применяется в судостроении и химическом машиностроении.

Св-08ХМ
Автоматическая сварка под флюсом нефтегазопроводных труб и металлоконструкций ответственного назначения из углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа(конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах).

Св-10Г2
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа.

Св-10ГА
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа.

Св-10ГН
Механизированная сварка под флюсом в судостроении и химическом машиностроении.

Св-10НМА
Автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости металлоконструкций ответственного назначения (конструкций мостов, опор, котлов, труб и трубопроводов работающих при высоких давлениях и температурах).

	Низкоуглеродистая
	Легированная
	Высоколегированная

	СВ-08
	СВ-08ГС
	СВ-12Х11НМФ

	СВ-08А
	СВ-12ГС
	СВ-10Х11НВМФ

	СВ-08АА
	СВ-08Г2С
	СВ-12Х13

	СВ-08ГА
	СВ-10ГН
	СВ-20Х13

	СВ-10ГА 
	СВ-08ГСМТ
	СВ-06Х14

	СВ-10Г2 
	СВ-15ГСТЮЦА
	СВ-08Х14ГНТ 

	 
	СВ-20ГСТЮА
	СВ-10Х17Т

	 
	СВ-18ХГС
	СВ-13Х25Т

	 
	СВ-10НМА
	СВ-01Х19Н9

	 
	СВ-08МХ
	СВ-04Х19Н9

	 
	СВ-08ХМ
	СВ-08Х16Н8М2

	 
	СВ-18ХМА
	СВ-08Х18Н8Г2Б

	 
	СВ-08ХНМ
	СВ-07Х18Н9ТЮ

	 
	СВ-08ХМФА
	СВ-06Х19Н9Т

	 
	СВ-10ХМФТ
	СВ-04Х19Н9С2

	 
	СВ-08ХГ2С
	СВ-08Х19Н9Ф2С2

	 
	СВ-08ХГСМА
	СВ-05Х19Н9Ф3С2

	 
	СВ-10ХГ2СМА
	СВ-07Х19Н10Б

	 
	СВ-08ХГСМФА
	СВ-08Х19Н10Г2Б

	 
	СВ-04Х2МА
	СВ-06Х19Н10М3Т

	 
	СВ-13Х2МФТ
	СВ-08Х19Н10М3Б

	 
	СВ-08Х3Г2СМ
	СВ-04Х19Н11М3

	 
	СВ-08ХМНФБА
	СВ-05Х20Н9ФБС

	 
	СВ-08ХН2М
	СВ-06Х20Н11М3ТБ

	 
	СВ-10ХН2ГМТ
	СВ-10Х20Н15

	 
	СВ-08ХН2ГМТА
	СВ-07Х25Н12Г2Т

	 
	СВ-08ХН2ГМЮ
	СВ-06Х25Н12ТЮ

	 
	СВ-08ХН2Г2СМЮ
	СВ-07Х25Н13

	 
	СВ-06Н3
	СВ-08Х25Н13БТЮ

	 
	СВ-10Х5М
	СВ-13Х25Н18

	 
	 
	СВ-08Х20Н9Г7Т

	 
	 
	СВ-08Х21Н10Г6

	 
	 
	СВ-30Х25Н16Г7

	 
	 
	СВ-10Х16Н25АМ6

	 
	 
	СВ-09Х16Н25М6АФ

	 
	 
	СВ-01Х23Н28М3Д3Т

	 
	 
	СВ-30Х15Н35В3Б3Т

	 
	 
	СВ-08Н50

	 
	 
	СВ-05Х15Н60М15 


