Рельсы
Рельсы железнодорожные
	Тип
	b1 (mm)
	b2 (mm)
	h (mm)
	s (mm)
	m (kg/m)

	Р-8
	54
	25
	65
	7
	8,42

	Р-11
	56
	32
	80,5
	 
	11,8

	Р-18
	80
	40
	90
	10
	17,91

	Р-24
	92
	51
	108
	10,5
	24,9

	Р-33
	110
	60
	128
	12
	33,48

	Р-38
	114
	68
	135
	13
	38,416

	Р-43
	114
	70
	140
	14,5
	44,653

	Р-50
	132
	72
	152
	16
	51,67

	Р-65
	150
	75
	180
	18
	64,72

	Р-75
	150
	75
	192
	20
	74,41


Рельсы крановые
	Тип
	b1 (mm)
	b2 (mm)
	h (mm)
	m (kg/m)

	КР70
	120
	70
	120
	46,1

	КР80
	130
	80
	130
	59,81

	КР100
	150
	100
	150
	83,09

	КР120
	170
	120
	170
	113,47

	КР140
	170
	140
	170
	141,7


 

 

[image: image1.png]



