Сетка металлическая
По способу изготовления сетки подразделяются:
· сетка тканая, образованная перекрестным переплетением проволок (прядей) основы (проволок, проходящих вдоль полотна сетки) с проволоками утка (проволоками, проходящими поперек полотна сетки); 

· сетка плетеная из круглых или плоских спиралей, образованная вплетением последующей спирали в предыдущую; 

· сетка крученая образованная путем попеременного скручивания каждой проволоки с одной из двух рядом расположенных; 

· сетка щелевая из колосников фасонного сечения - собранная из отдельных проволочных колосников фасонного сечения, скрепленных между собой соединительными шпильками, расположенными на определенном расстоянии друг от друга; 

· сетка сварная образованная из проволок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и сваренных в местах их пересечения; 

· сетка сборная из предварительно деформированной проволоки образованная перекрестным переплетением гладких или предварительно деформированных проволок (прядей) основы с предварительно деформированными проволоками утка; 


По форме ячеек в свету сетки подразделяются:
· с квадратными ячейками, 

· с прямоугольными ячейками, 

· с ромбическими ячейками, 

· с шестигранными ячейками, 

· с трапециевидными ячейками, 

· с нулевыми ячейками, 


По размерам ячеек в свету сетки подразделяют:
· наимельчайшую с площадью ячейки в свету до 0,025 мм2; 

· мельчайшую с площадью ячейки в свету св. 0,025 до 0,25 мм2; 

· мелкую с площадью ячейки в свету св. 0,25 до 1 мм2; 

· среднюю с площадью ячейки в свету св. 1 до 25 мм2; 

· крупную с площадью ячейки в свету св. 25 до 625 мм2; 

· особо крупную с площадью ячейки в свету св. 625 мм2. 


По живому сечению сетки подразделяют:
· с малым живым сечением до 25 % всей площади сетки, 

· с нормальным живым сечением от 25 до 50 % всей площади сетки, 

· с большим живым сечением от 50 до 75 % всей площади сетки, 

· с особо большим живым сечением св. 75% всей площади сетки. 

Живое сечение сетки определяется отношением площади ячеек в свету ко всей площади сетки, выраженным в %.


По виду металлов и сплавов применяемой проволоки сетки подразделяются:
· из углеродистой (низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и высокоуглеродистой); 

· из высоколегированной стали; 

· из цветных металлов и сплавов. 


По состоянию металла применяемой проволоки сетки подразделяются:
· из нагартованной проволоки; 

· из отожженной проволоки. 


По форме поперечного сечения проволоки сетки подразделяются:
· из круглой проволоки; 

· из квадратной проволоки; 

· из трапециевидной проволоки; 

· из Т-образной проволоки; 

· из плоской проволоки; 

· из проволоки периодического профиля. 


По виду поверхности применяемой проволоки сетки подразделяются:
· из светлой стальной проволоки; 

· из темной стальной проволоки; 

· из травленой стальной проволоки; 

· из оцинкованной стальной проволоки; 

· из луженой стальной проволоки; 

· из проволоки, покрытой пластиком. 


По виду поверхности полотна сетки подразделяются на:
· не покрытые; 

· покрытые в полотне. 


Сетки, покрытые в полотне, подразделяются на:
· оцинкованные в полотне; 

· луженые в полотне; 

· окрашенные в полотне; 

· покрытые пластиком.

