Шары стальные мелющие для шаровых мельниц
  

	Условный диаметр, мм
	Номинальный диаметр, мм
	Масса одного шара, кг

	15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
	15,0
20,0
25,0
31,5
41,5
52,0
62,0
73,0
83,0
94,0
104,0
114,0
125,0
	0,014
0,033
0,064
0,128
0,294
0,58
0,98
1,60
2,35
3,41
4,62
6,09
8,03


