Шпунт Ларсена
Размеры 
	Тип
	b (mm)
	b1 (mm)
	h (mm)
	s (mm)
	m (kg/m)

	Л-4

	436

	292

	204,2

	14,8

	74,0


	Л-5

	466

	332

	196

	21,0

	100,0


	Л-7

	455,7

	330,1

	236

	23,0

	143,3



	  
	[image: image1.png]





