Сталь электротехническая
Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. ГОСТ 3836
Электротехническая нелегированная, горячекатаная и холоднокатаная тонколистовая сталь и ленты, применяемые в магнитных цепях электрических аппаратов и приборов.

Сталь изготовляют марок: 10832, 20832, 11832, 21832, 10848, 20848, 11848, 21848, 10864, 20864, 11864, 21864, 10880, 20880, 11880, 21880, 10895, 20895, 11895, 21895.

В обозначении марки цифры означают:
первая - класс по структурному состоянию и виду прокатки: 

1 - горячекатаная изотропная;
2 - холоднокатаная изотропная; 

  

вторая - тип по содержанию кремния: 

0 - сталь нелегированная, без нормирования коэффициента старения;
1 - сталь нелегированная с нормированным коэффициентом старения; 

  

третья - группу по основной нормируемой характеристике: 

8 - коэрцитивная сила; 

  

четвертая и пятая - количественное значение основной нормируемой характеристики;
для 8-й группы - значение коэрцитивной силы в целых единицах А/м. 

Сталь подразделяют:
по видам продукции: 

- лист;
- рулон;
- ленту резаную;
- ленту; 

  

холоднокатаную листовую сталь и ленту по виду и качеству поверхности: 

первая группа - 1;
вторая группа - 2; 

  

холоднокатаную листовую сталь: 

с контролем внутренних дефектов - У;
без контроля внутренних дефектов. 

Листовую горячекатаную сталь изготовляют толщиной 2,0 - 3,9 мм включительно, холоднокатаную сталь - толщиной 0,5 - 3,9 мм включительно и шириной 500 - 1250 мм. Горячекатаную сталь изготовляют в листах, холоднокатаную - в листах и рулонах.

Холоднокатаную ленту изготовляют толщиной от 0,1 до 2,0 мм включительно.

Резаную ленту, полученную роспуском рулона, изготовляют толщиной 0,5 - 2,0 мм включительно.

Ленты и листовую сталь изготовляют с обрезными кромками. По согласованию изготовителя с потребителем они могут изготовляться без обрезки кромок.

Серповидность ленты на 1 м длины не должна превышать: 

5 мм - при ширине до 15 мм включ.
4 мм - при ширине св. 15 до 30 мм включ.
3 мм - при ширине св. 30 до 250 мм включ.
2 мм - при ширине св. 250 мм. 

Пример условного обозначения:
Лента холоднокатаная нормальной точности по толщине и ширине, обрезная, нагартованная, толщиной 1,0 мм, шириной 15 мм из нелегированной электротехнической стали марки 20880, 2-й группы поверхности:

	Лента 
	Н - 1.0х15 ГОСТ 503 - 81

	
	[image: image1]

	
	20880 - 2 ГОСТ 3836 - 83


