Жесть
Жесть. ГОСТ 13345-85
Обозначения: 

ЖК - жесть консервная,
ЖР - жесть разного назначения (кроме производства тары под пищевые продукты и укупорочных изделий),
Ч - черная,
Г - горячего лужения,
Э - электролитического лужения,
Д - жесть с дифференцированным покрытием. 

Жесть марок ЖР получается при сортировке жести марок ЖК, жесть марки ЧЖК предназначена для изготовления из нее жести белой консервной.

Пример условного обозначения:
Жесть черная рулонная, номера 22, шириной 712 мм, марки ЧЖК, степени твердости А

Жесть 22 - 712 - ЧЖК - А ГОСТ 13345-85 

Теоретическая масса и площадь листовой и рулонной жести (размеры в мм, площадь в кв.м, масса в кг)
Масса 1000 штук листов при толщине

	Размер листов
	Площадь 1000 шт
	0,18
	0,20
	0,22
	0,25
	0,28
	0,32
	0,36

	712x512
712x635
712x724
712x743
712x794
712x820
712x910
724x658
724x820
770x642
770x648
810x910
820x658
820x844
820x910
836x716
836x820
836x910
1000x820
1000x910
1024x712
	366,6
454,1
517,6
531,9
567,6
586,1
650,3
478,5
595,5
496,5
501,1
739,7
541,8
694,6
748,8
600,1
688,1
763,4
822,7
912,9
731,7
	518
642
731
752
802
828
919
676
842
702
708
1045
766
981
1058
848
972
1078
1162
1290
1034
	575
713
813
835
891
920
1021
751
936
779
787
1161
851
1091
1176
942
1080
1199
1292
1433
1149
	633
784
894
919
980
1012
1123
826
1029
857
865
1277
936
1200
1293
1036
1188
1318
1421
1577
1264
	719
891
1016
1044
1114
1150
1276
939
1169
974
983
1452
1063
1363
1470
1178
1350
1498
1615
1792
1436
	805
998
1138
1169
1248
1288
1429
1052
1310
1091
1101
1626
1191
1527
1646
1319
1512
1678
1808
2007
1608
	920
1141
1300
1336
1426
1472
1634
1202
1497
1247
1259
1858
1361
1745
1881
1507
1728
1918
2067
2293
1838
	1035
1283
1463
1503
1604
1656
1838
1352
1684
1403
1416
2090
1531
1963
2116
1696
1945
2157
2325
2580
2068


Масса 1000 м полосы при толщине

	Размер листов
	Площадь 1000 шт
	0,18
	0,20
	0,22
	0,25
	0,28
	0,32
	0,36

	712
724
820
836
1000
1024
	713,5
725,5
821,5
837,5
1001,5
1025,5
	1008
1025
1161
1183
1415
1449
	1120
1139
1290
1315
1572
1610
	1232
1253
1419
1446
1730
1771
	1400
1424
1612
1644
1965
2013
	1568
1595
1806
1841
2201
2254
	1792
1822
2064
2104
2516
2576
	2016
2050
2322
2367
2830
2898


